CINTAS TRANSPORTADORAS

Partes y Funciones

- Cobertura Superior

Su función básica es la protección de la carcasa. Para ello necesita cumplir los siguientes requisitos.

Debe poseer:

- Resistencia al desgaste(abrasión).

- Resistencia a productos químicos(corrosión).

- Resistencia a la intemperie(ozono, humedad).

- Resistencia a la temperatura(aislante térmico).

- Carcasa

Es el elemento principal y de mayor importancia. Su función básica es:

- Resistencia a la tensión.

- Flexibilidad longitudinal y transversal.

- Resistencia debido a las cargas, movimiento y tensionamiento de la cinta.

La carcasa está compuesta de dos o mas telas de tejido impregnado de goma que al ser superpuestas y prensadas una estructura absolutamente compacta y de excelente adherencia.

Se utilizan dos tipos de fibras en la confección del tejido: Poliéster y Nylon:P/N; o también E/P.

| POLIESTER | NYLON |
| --- | --- |
| Se ubica en dirección longitudinal(urdimbre) de la carcasa. Ofrece: | Se ubica en dirección transversal(trama) de la carcasa. Ofrece: |
| Alta resistencia al estiramiento y fatiga.Buena absorción de impactos. Excelente adherencia.Alta resistencia a la humedad | Excelente absorción al impacto. Excelente flexibilidad. Buena adhesión.Alta resistencia a la humedad |

- Cobertura Inferior

Su función básica también es la protección de la carcasa. En este caso del contacto con los rodillos, poleas, rasca cintas, etc.

Tipos y Rangos de Calidad

Estándar  “A"

Compuesto laminado por alta presión, para cargas livianas de baja granulometría y reducida actividad abrasiva; buena resistencia a la intemperie. Se destaca en usos generales de materiales embalados y/o embolsados; finos devenidos de sustratos  de tierras, sílices, calcáreos, cementicios, semillas y sus derivados, otros.

Doble “A”

Componentes genéricos laminados por alta presión, soporta alta energía abrasiva con buenas propiedades cuando sus espesores superan los 3 mm. Apto para el transporte encauzado de materiales cuya escala granulométrica no es mayor a 20 mm. Piedra de rio, carbón de hulla, escoria de altos hornos, trituración calcárea, granítica, cerámica, cementicia, granzas y arenas de canteras. Temperaturas máximas de 70 °C.

Super “A”

Elastómeros genéricos o específicos: espesor mínimo de 3,5 mm; laminado por alta presión a 15 kg/cm2.Cubierta dispuesta para resistir acciones altas de abrasión, en condiciones de usos intensos y velocidades de transporte de 9000 mts/hora.De acuerdo a los espesores pueden cargar materiales agresivos; sus componentes resisten cortes o incrustaciones.Es idóneo para recibir triturados de 30/40 mm. Buena resistencia a la oxidación, ozono, rayos UV e I/R, álcalis y químicos ambientales; temperatura de trabajo máxima de 70 °C. Es habitual su uso en canteras, yacimientos, actividades de trituración, molienda, pulverización, peletizado, compactado, separación, almacenado, envasado y otros.

AQ

La conjugación de componentes de mayor flexibilidad y durabilidad al servicio del transporte de Agro Químicos y Fertilizantes. Cobertura lisa o cuadrangular (gofrada) para transportes horizontales o ascendentes. Optimo resultado Costo-Rendimiento. Baja adhesión de polvo debido a su resilencia y flexibilidad. El ataque de estos químicos no produce reversiones, reblandecimientos y/o cristalizaciones.

AOL

Cobertura sintética con alta carga mineral y resinas de elevado poder aglutinante. Resistente a los aceites vegetales liberados por el movimiento de las semillas oleaginosas, antes y durante el transporte. Buen resultado a los ataques abrasivos y de agroquímicos(insecticidas, funguicidas, herbicidas). Admite empalmes vulcanizados en frío por reticulación química o por transmisión térmica , evitándose los sistemas mecánicos.

ATG-80/ATG-120

Los subfijos indican las constantes graduales que soportan sin degradaciones o cristalizaciones severas las coberturas superiores. Las mismas atenúan la transferencia calórica  a los tejidos lográndose una buena estabilidad para sus funciones físicas y mecánicas. Por lo general requieren empalmes o uniones vulcanizadas en caliente.

Almacenamiento

- Las bobinas de cintas y correas transportadoras deben almacenarse correctamente, guardándose en lugares frescos (Temp. no > 30 °C), secos y bien ventilados.; sin exponerlas a sol directo, aceites, gases, tuberías de vapor, solventes, ácidos o sustancias corrosivas.

- De ninguna manera deben colocarse los rollos sobre piso de cemento ó al contacto con el terreno. Se recomienda colocarlos sobre pisos o tarimas de madera o caballetes. Se aconseja rodar las bobinas periódicamente para evitar que la carcaza se deforme. Normalmente los rollos son marcados con una flecha que indica el sentido en que deben ser rotadas. Cuando se los hace rodar en dirección opuesta a la indicada por la flecha, tienden a aflojarse ó conificarse.

- Al manejar las bobinas evitar golpes, choques o caidas ya que pueden dañar la cinta. Para levantarlas utilizar medios apropiados, especialmente barras separadoras para que los cables o cadenas tirantes no dañen los bordes de la cinta.

Datos Requeridos para su dimensionamiento

- Ancho de la cinta requerido

- Distancia horizontal entre centros de las poleas

- Altura de elevación entre centros de las poleas

- Angulo de inclinación del equipo

- Velocidad de la cinta (mts./seg.)

- Diámetro exterior polea motriz(indicar si es doble)

- Ancho polea motriz

- Polea motriz revestida o no

- Angulo de abrace de la cinta en polea motriz

- Diámetro exterior polea de reenvio

- Ancho polea de reenvio

- Si existiera polea desviadora, indicar las características (diámetro y posición)

- Tipo de tensor (tornillo o contrapeso)

- Longitud de desplazamiento del registro

- Cinta plana o cóncava y ángulo de los rodillos

- Estaciones portantes simples, dobles o triples.

- Indicar el tipo de cojinetes de los rodillos

- Toneladas/hora transportadas

- Material a transportar

- Peso aparente del material por m3

- Condicione generales del producto

- Temperatura del material

- Dimensiones medias de terrones

- Altura de la caída del material en punto de carga de la cinta

- Número de puntos de carga y ángulo de la carga.

NOTA: los datos en negrita son imprescindibles.